| 测定项目 测定方法; 单位; E6008; E6006L; E6109F; E6007AS. 充填材料; 玻璃纤维; 玻璃纤维; 无机; 玻璃纤维 /无机. 标准成型温度; ℃; 350; 350; 350; 350. 比重; ASTM D792; 1.70; 1.61; 1.80; 1.63. 吸水率; ASTM D570; %; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02. 成型收缩率; MD; 住化法; %; 0.18; 0.19; 0.25; 0.31. TD; %; 1.16; 0.74; 1.21; 1.08. 拉伸强度; ASTM D638; MPa; 147; 164; 126; 121. 拉伸伸长率; %; 5.2; 5.0; 5.5; 6.8. 弯曲强度; 23℃; ASTM D790; MPa; 143; 153; 112; 126. 200℃; MPa; 33; 34; -; -. 弯曲弹性率; 23℃; ASTM D790; MPa; 12300; 11300; 11500; 9800. 200℃; MPa; 4900; 5100; -; -. Izod 冲击强度; 6.4t V型凹槽(有); ASTM D256; J/m; 108; 137; -; -. 6.4t V型凹槽(无); J/m; 412; 363; 382; 343. 剪切强度; ASTM D732; MPa; 51; 55; -; -. 泊松比; ASTM D785; 0.46; 0.45; -; -. 洛氏强度; ASTM D785; R比例尺; 103; 103; 91; -. 负荷弯曲温度; ASTM D648; ℃; 279; 284; 270; 274. 耐焊锡性; 住化法; ℃; 300; 300; 300; 300. 线膨胀系数 （150℃）; MD; 住化法; ×10-5/℃; 1.3; 2.0; 1.4; -. TD; ×10-5/℃; 5.6; 8.9; 7.8; -. 界限氧指数; JIS K7201; -; 48; 42; -; -. 难燃性; 难燃等级; UL94; mmt; V-0; V-0; V-0; -. 颜色; ALL; NC,BK; BK; -. 厚度; 0.3; 0.3mmt; 0.81mmt; -. 热传导率; JIS R2618; W/mk; 0.52; 0.53; -; -. kcal/mhr℃; 0.45; 0.46; -; -. 介电常数; (103Hz); ASTM D150; 4.4; 4.3; -; -. (106Hz); 3.9; 3.7; -; -. (109Hz); -; -; -; -. 介电损耗因子; (103Hz); 0.022; 0.023; -; -. (106Hz); 0.022; 0.034; -; -. (109Hz); -; -; -; -. 体积固有电阻; ASTM D257; Ωm; 1013; 1013; 1013; 104乣11. 耐电弧性; ASTM D495; sec; 130; 130; -; -. 耐电弧轨迹性; IEC法; V; 125; 115; -; -. |  |
| --- | --- |