- NOVADURAN-基础物理性能表-

|  |  |  |  | ﻿非强化HB级-1 | ﻿非强化HB级-2 | ﻿非强化阻燃级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 试验方法 | 试验条件 | 单位 | 5010R5 | 5010TRXA | 5010N5 |
|  |  |  |  | 标准 | 高韧性 | 靭性V2 |
|  |  |  |  | - | - | - |
|  |  |  |  | - | - | - |
| 物理性质 |  |  |  |  |  |  |
| 密度 | ISO 1183 | - | g/cm3 | 1.31 | 1.27 | 1.42 |
| 吸水率 | - | 23℃, 水中 | % | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| 尺寸特性 |  |  |  |  |  |  |
| 成型收缩率(1mmt) | - | MD | % | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
|  |  | TD |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 成型收缩率 (3mmt) | - | MD | % | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
|  |  | TD |  | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 机械特性 |  |  |  |  |  |  |
| 拉伸弹性模数 | ISO 527-1 , 527-2 | - | MPa | 2400 | 2400 | 2400 |
| 屈服拉伸应力 |  |  |  | 54 | 51 | 54 |
| 屈服拉伸形变 |  |  | % | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| 拉伸断裂伸长率 |  |  |  | 120 | 170 | 30 |
| 伸长率５０％的拉伸应力 |  |  | MPa | - | - | - |
| 断裂应力 |  |  |  | - | - | - |
| 断裂伸长率 |  |  | % | - | - | - |
| 挠曲强度 | ISO 178 | - | MPa | 85 | 80 | 90 |
| 挠曲弹性模数 |  |  |  | 2400 | 2400 | 2600 |
| 不带槽口却贝冲击强度 | ISO 179-1 , 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | NB | NB | 85 |
| 带槽口却贝冲击强度 |  | 23℃ | kJ/m2 | 5 | 7 | 3 |
| 热特性 |  |  |  |  |  |  |
| 熔融温度 | ISO 11357-3 |  | ℃ | 224 | 224 | 224 |
| 负荷挠曲温度 | ISO 75-1 , 75-2 | 1.80MPa | ℃ | 54 | 54 | 54 |
|  |  | 0.45MPa |  | 136 | 136 | 147 |
| 线性热膨胀系数 | ISO 11359-2 | MD | 1/℃ | 1.E-04 | 1.E-04 | 1.E-04 |
|  |  | TD |  | 1.E-04 | 1.E-04 | 1.E-04 |
| 阻燃性 | UL94 | 0.4mmt | - | - | - | - |
| 阻燃性 | UL94 | 0.8mmt | - | HB | HB | V-2 |
| 阻燃性 | UL94 | 1.6mmt | - | HB | - | - |
| 阻燃性 | UL94 | 3.2mmt | - | HB | - | - |
| 电气特性 |  |  |  |  |  |  |
| 介电常数 | IEC 60250 | 1MHz | - | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 介电损耗因数 | IEC 60250 | 1MHz | - | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 体积电阻系数 | IEC 60093 | - | Ω・m | 1.E+14 | 1.E+14 | 1.E+14 |
| 表面电阻系数 | IEC 60093 | - | Ω | 1.E+15 | 1.E+15 | 1.E+15 |
| 绝缘耐压强度 | IEC 60243-1 | 1mmt |  | 22 | 22 | 21 |
|  |  | 2mmt | MV/m | 17 | 17 | 19 |
|  |  | 3mmt |  | - | - | - |
| 耐电痕性 | UL746A | - | - | PLC 0 | - | - |
| 备考 |  |  |  |  |  |  |
| 标准成型条件 -以下是具有代表性的成型条件- |  |  |  |  |  |  |
| 预备干燥 |  |  |  | 热风干燥 120℃---5～8小时 140℃---约4小时 | 热风干燥 120℃---5～8小时 140℃---约4小时 | 热风干燥 120℃---5～8小时 140℃---约4小时 |
| 料管温度（后部） |  |  | ℃ | 235 | 235 | 235 |
| 料管温度（中央部） |  |  | ℃ | 240 | 240 | 240 |
| 料管温度（前部） |  |  | ℃ | 250 | 250 | 250 |
| 喷嘴温度 |  |  | ℃ | 245 | 245 | 245 |
| 模具温度 |  |  | ℃ | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
| 射出压力 |  |  | MPa | 20-150 | 20-150 | 20-150 |
| 螺杆回转数 |  |  | rpm | 80-150 | 80-150 | 80-150 |